Общая информация  Технические данные

| № |  | Подоконники для внутренних помещений | selekta, siding фасадные профили / балконные профили |  | square облицовочные плиты |  |  |  | structura фасадный профиль |  |  | terraza, paseo, entero террас ные настилы | Ед. изм. |  | Испытательные нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плотность | 700-800 | 800 – 950 |  | Ок. 1400 |  |  |  | 1500 |  |  | 1050-1200 | кг/м3 |  | EN 323 |
| 2. | Прочность на изгиб | 30 – 35 | 40 – 45 |  | 100 - 140 |  |  |  | - |  |  | - | Н/мм2 |  | EN 310/ EN 438 |
| 3. | Модуль упругости | 4000 - 5000 | 4000-6000 |  | 10 000- 14 000 |  |  |  | - |  |  | - | Н/мм2 |  | EN 310/ EN 438 |
| 4. | Прочность на растяжение перпендикулярно к поверхности | 1,0 – 2,0 | 2,0 – 3,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | - | Н/мм2 |  | EN 319 |
| 5. | Прочность на растяжение | - | - |  | 70 – 100 |  |  |  | - |  |  | - | Н/мм2 |  | EN ISO 527/ EN 438 |
| 6. | Прочность на вытяжение винтов 1) | 800 – 1300 | 800 – 1300 |  | - |  |  |  | - |  |  | > 900 | Н/мм2 |  | Испытатель-ная норма Werzalit |
| 7. | Набухание после выдерживания в воде при 200С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ч. | 0,3 – 0,6 | 0,3 – 0,6 | 0,0 – 0,1 |  |  | - |  |  |  |  | - | % |  | EN 317 |
|  | 24ч. | 5,0 – 8,0 | 3,0 – 5,0 | 0,1 – 0,2 |  |  | - |  |  |  |  | - | % |  | EN 317 |
|  | Набухание после выдерживания в воде при 1000С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5ч. |  |  |  |  |  | Толщина < 4 Ширина < 0,7 Длина < 0,3 |  |  |  |  | Толщина < 4 Ширина < 0,7 Длина < 0,3 | % |  | VHI знак качества / испытатель ная норма Werzalit |
| 8. | Содержание влажности | 5 - 10 | 5 - 10 | 2 - 5 |  |  | - |  |  |  |  | - | % |  | EN 322 |
| 9. | Устойчивость к воздействию температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При длительной нагрузке | -50 до + 90 | -50 до + 70 | -50 до+ 90 |  |  | -50 до+ 70 |  |  |  |  | -50 до+ 70 | 0С |  | Испытатель-ная норма Werzalit |
|  | При кратковременной нагрузке | +180 | +120 | +180 |  |  | +120 |  |  |  |  | +120 | 0С |  |  |
| 10. | Воспламеняе мость | В 2 - стандартное выполнение: нормальная воспламеняемость, В 1 - Изготовлено на заказ: тяжело воспламеняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 4102-1 DIN EN 13501-1 |  |
|  |  | B2 B2, В1 B2, В1 B2 B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Изменение длины под воздействием влажности/тепла3) | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 2 |  |  | < 5 |  |  |  |  | < 6 | мм/м |  | Испытатель-ная норма Werzalit |
| 12. | Коэффициент теплопровод ности 10 | 0,18 | 0,20 | 0,30 |  |  | 0,18 |  |  |  |  | - | Вт/ (м · К) |  | DIN 52 612 |
| 13. | Пропускаемость водяного пара | 5 - 15 | 5 - 15 | - |  |  | - |  |  |  |  | - | м |  | DIN 52 615 |
|  | Толщина воздушной прослойки эквивалента диффузии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Испытание сечения кристаллической решетки 4) | Весовая часть ОА – 1А |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | EN ISO 2409 |
| 15. | Сопротивление материала царапанью | 3 – 5,5 | 0,5 – 1,5 | ≥ 3 |  |  | - |  |  |  | - |  | Н |  | EN 438 |
| 16. | Твердость по Бриннелю | 60-65 | - | > 350 |  |  | - |  |  |  |  |  | Н/мм2 |  | Испытатель-ная норма Werzalit |
| 17. | Прочность на истирание | 200 – 300 | - | > 350 |  |  | - |  |  |  | 25 - 35 |  | оборо-тов |  | EN 438 |
| 18. | Устойчивость к воздействию света | Степень 6 – 8 7) | Степень 8 | Степень 6 / 8 |  |  | 8) |  |  |  | 8) |  |  |  | DIN 54 004 |
| 19. | Устойчивость к воздействию хи- мических веществ | Очень хорошая | Условно постоянная | Очень хорошая |  |  | Очень хорошая |  |  |  | Очень хорошая |  |  |  | EN 438 |
| 20. | Жаростойкость к сигаретам | устойчив | Не устойчив | устойчив |  | Не устойчив |  |  |  | Не устойчив |  |  |  |  | аналог EN 438 |
| 21. | Допустимое отклонение от номинального цвета6) | -- | Е 1 | Е 1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | DIN 5033 |
| 22. | Прочность на удары | -- | прочный | прочный |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Испытатель-ная норма Werzalit / ETB директива |
| 23. | Макс.нагрузка на площадь | - | - | - |  |  | - |  |  |  | ≥ 500 |  | Кг/м2 |  | - |
| 24. | Макс.нагрузка на точку | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 200 |  | кг |  | - |
| 25. | Устойчивость к скольжению, мокрая поверхность | - | - | - |  |  | - |  |  |  | Класс C (самый лучший класс) |  |  |  | DIN 51 097 |
| 26. | Устойчивость к скольжению на рабочих поверхностях с повышенным риском несчастных случаев | - | - | - |  |  | - |  |  |  | Класс R10 9) |  |  |  | DIN 51 130 |

1) Винт для стружечных плит – 4мм, диаметр просверленного отверстия – 3мм, вкручен на глубину 10 мм, измеряемая величина характеризует глубину вкручивания в мм.

2) Возможность поставки распространяется не на все виды продукции, это следует уточнять отдельно.

3) Максимально ожидаемое изменение по длине при экстремальных климатических колебаниях

4) Показатель весовой части ОА является самым хорошим, а 4А – самым плохим.

5) 1000 Н, 15 сек. время выдержки (сила/площадь отпечатка)

6) При измерительной геометрии 00/450, стандартное излучение «С».

7) Для группы цветов Emotion степень устойчивости к воздействию света 6 – 7

8) Выполнен с применением аддитивов с защитой от УФ-излучения, окрашен цветовыми пигментами со степенью светостойкости 8.

За счет содержания древесных стружек возможно равномерное осветление профилей.

9) Подходит для использования в общественных местах.